Листок технической информации

|  | LOCTITE ® 7277™ Сентябрь 2012 г. |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт LOCTITE ® 7277™ характеризуется следующими техническими показателями:

| Технология | Эпоксидных соединений |
| --- | --- |
| Химический тип | Эпоксиды |
| Внешний вид (смола) | Светло-голубая жидкость |
| Внешний вид (отвердитель) | Прозрачная жидкость |
| Внешний вид (в смеси) | Светло-голубая жидкость |
| Компоненты | Два компонента - смола и отвердитель - требуется смешивание |
| Соотношение в смеси, по объему – смола : отвердитель | 100 : 36 |
| Соотношение в смеси, по массе – смола : отвердитель | 100 : 28 |
| Отверждение | Отверждение начинается при комнатной температуре сразу после смешивания |
| Область применения | Получение покрытий |
| Преимущества продукта: | ● Образование гладкой глянцевой поверхности, позволяющей снизить трение и турбулентность. ● Отличная адгезия к поверхности подложки |
| Специальные области применения: | ● Защита бетонных поверхностей от коррозии и действия агрессивных сред. |

Продукт LOCTITE ® 5610™ представляет собой не содержащий растворителей двухкомпонентный эпоксидный состав для получения защитных покрытий. Он в частности предназначен для защиты бетонных поверхностей, подвергающихся действию различных коррозионно-активных сред. Получаемое покрытие обладает высокой химической стойкостью и может выдерживать воздействие, как органических растворителей, так и самых разнообразных слабых и концентрированных кислот и щелочей.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

Смола:

Удельный вес при 25°C, г/см3				1,32 – 1,34

Вязкость, Конус и пластина, мПа·сек (сПз):

Температура 25°C, скорость сдвига 0,3 об/сек		17000

Температура 25°C, скорость сдвига 40 об/сек		6000

Отвердитель:

Удельный вес при 25°C, г/см3				1,03 – 1,05

Вязкость, Конус и пластина, мПа·сек (сПз):

Температура 25°C, скорость сдвига 40 об/сек		150

Смесь:

Удельный вес при 25°C, г/см3				1,2

Вязкость, Конус и пластина, мПа·сек (сПз):

Температура 25°C, скорость сдвига 0,3 об/сек		4300

Температура 25°C, скорость сдвига 40 об/сек		2700

Устойчивость к вертикальным потекам, 25°C, ISO 16862, мкм:	 < 0,3

Температура вспышки	см. спецификацию безопасности (MSDS)

ТИПИЧНЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Период жизнеспособности (навеска 400 г), ISO 9514 , минут	        20 – 40

Время до повторного нанесения покрытия, 25°C, ISO 4587, часов:     24

Время работоспособности, минут			             20

Время до образования сухой поверхности – ISO 1517

При 5°C, часов					              50

При 15°C, часов					              3

При 22°C, часов					              2,8

При 35°C, часов					              1,8

При 45°C, часов					              1,2

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

После 7 суток отверждение при 22°C

| Физические свойства: |  |
| --- | --- |
| Температура стеклования (Tg), TMA, ISO 11359-2, °C: | 35 |
| Твердость по Шору, ISO 868, Дюрометр D | 81 |
| Прочность при сжатии, ISO 604 | Н/мм2 | 46 |
|  | (psi) | (6670) |
| Модуль упругости при сжатии, ISO 604 | Н/мм2 | 1800 |
|  | (psi) | (261000) |

ТИПИЧНЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

После 7-суточного отверждение при 22°C

| Сдвиговая прочность при склеивании внахлест (ISO 4587): |
| --- |
| Мягкая сталь (после пескоструйной обработки) | Н/мм2 | 19 |
|  | (psi) | (2760) |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ

После 7-суточного отверждение при 22°C

Химическая стойкость

В таблицах ниже показана химическая стойкость материала при 22°C. Испытания проводились на образцах отвержденного продукта, погруженного в указанные жидкости на время вплоть до 3000 часов при 22°C.

Кислоты:

| Соляная, 10% | Непрерывное долговременное погружение |
| --- | --- |
| Соляная, 36% | Полив или орошение с последующей чисткой |
| Серная, 10% | Непрерывное долговременное погружение |
| Азотная, 10% | Полив или орошение с последующей чисткой |
| Фосфорная, 5% | Непрерывное долговременное погружение |

Щелочи:

| Гидроксид натрия, 40% | Непрерывное долговременное погружение |
| --- | --- |
| Гидроксид аммония, 25% | Кратковременное или прерывистое погружение |
| Сульфат аммония, 36% | Непрерывное долговременное погружение |
| Перекись водорода, 30% | Полив или орошение с последующей чисткой |

Растворители:

| Деионизированная вода | Непрерывное долговременное погружение |
| --- | --- |
| Вода соленая, до 10% | Непрерывное долговременное погружение |
| Метиловый спирт | Полив или орошение с последующей чисткой |
| Метилэтилкетон (MEK) | Полив или орошение с последующей чисткой |
| Ксилол | Полив или орошение с последующей чисткой |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется к использованию в атмосфере чистого кислорода или в системах с обогащенной кислородом атмосферой. Кроме того, его нельзя выбирать в качестве герметика для сред, содержащих хлор и другие сильные окислители.

За информацией о безопасном обращении с данным продуктом обращайтесь к Спецификации безопасности материала (Material Safety Data Sheet – MSDS)

Указания к применению:

Подготовка поверхности:

Для получения качественных и долговременных рабочих показателей продукта очень важно выполнить правильную подготовку поверхности перед его нанесением. Конкретные требования могут варьироваться в зависимости от жесткости условий последующей эксплуатации, предполагаемого срока службы покрытия и исходного состояния поверхности подложки.

● Бетон должен пройти цикл отверждения в течение не менее 30 суток.

● С защищаемой поверхности следует удалить все следы смазок, масел и прочих загрязнений путем тщательной промывки.

● Твердые поверхностные загрязнения, такие как остатки прежних покрытий, бетонную щебенку и пыль следует удалять  сухой пескоструйной обработкой, струей воды под давлением, кирковкой или кислотным травлением с последующей тщательной промывкой и споласкиванием водой.

● Подготовленная поверхность должна быть достаточно шероховатой без избытка влаги. Профиль поверхности должен соответствовать классам CSP3 – CSP5 (ICRI – стандартное руководство 03732).

● Все поверхностные неровности (стыки, отверстия, поры и трещины) должны быть заделаны и выровнены.

Применение продукта:

● Наилучшие результаты получатся, если поверхность с нанесенным покрытием будет защищена от действия прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры.

● Температура окружающего воздуха и поверхности защищаемого субстрата должна составлять от +15 до +40°C.

● Относительная влажность воздуха должна быть не более 85%, при этом температура поверхности субстрата должна всегда быть как минимум на 3°C выше точки росы.

● Из поверхности бетона могут выделяться газы (пузырьки воздуха), поскольку в ней всегда присутствуют поры. Для минимизации эффекта образования пузырей покрытие на бетонные поверхности следует наносить в период снижения температуры бетона, например, в вечернее время.

● Добавьте в контейнер A все содержимое контейнера B. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной и равномерной окраски смеси. Поддерживайте температуру смеси в пределах от 15 до 30°C.

● Нанесите на защищаемую поверхность кистью или валиком слой покрытия толщиной от 200 до 300 мкм.

Для получения многослойных покрытий следующий слой можно наносить сразу же, как только на поверхности предыдущего слоя сформируется пленка, но не позднее указанного выше времени для повторного нанесения покрытия. Если время для повторного нанесения покрытия истекло, то второй слой покрытия можно наносить только после некоторой абразивной обработки предыдущего слоя с последующей промывкой поверхности растворителями для удаления с нее всех абразивных остатков.

По завершении работы с продуктом все оборудование, использовавшееся для его нанесения, необходимо отчистить и отмыть от остатков продукта до того¸ как он окончательно отвердится, для чего следует использовать специальный очиститель Terostat 8550.

Нормы расхода продукта:

Для получения слоя покрытия толщиной 100 микрон (4 мил) норма расхода продукта должна составлять 1 литр на 8,3 кв. метра (1 галлон на 340 кв. футов), исключая участки с повышенным расходом (неровности, утолщения и т.п.).

Визуальный контроль:

● После нанесения покрытия выполните его визуальный осмотр на наличие пустот, раковин и непрокрашенных (пропущенных) участков.

● Сразу же после отверждения покрытия выполните его повторный визуальный осмотр на отсутствие пустот, раковин, пропущенных участков и механических повреждений.

● Проверьте толщину покрытия, особенно на наиболее ответственных участках.

Ремонт покрытия:

При обнаружении каких-либо пустот, раковин, пропущенных участков и участков с недостаточной толщиной покрытия выполните его ремонт путем легкой абразивной обработки, очистки и нанесения дополнительного количества продукта.

Очистка оборудования:

Сразу же после завершения работ с продуктом, все инструменты и оборудование, использовавшиеся для его нанесения, должны быть очищены от его остатков с помощью подходящего очистителя, например Terostat® 8550 или очистителей на спиртовой основе. Если продукт успеет отвердиться, удалить его можно будет только механическим путем

К вопросу о спецификации продукта

Технические данные, представленные в этом информационном листке, приведены только для справочных целей. За помощью и рекомендациями в отношении спецификации данного продукта просьба обращаться в Ваше местное отделение контроля качества продукции.

Хранение

Храните продукт в невскрытой заводской упаковке в сухом месте. Информация об условиях хранения может быть указана на этикетке, имеющейся на упаковке с продуктом.

Оптимальная температура хранения – от 8°C до 21°C. Хранение при температурах ниже 8°C или выше 28°C может неблагоприятно сказаться на свойствах продукта. Продукт, извлеченный из заводской упаковки, может в процессе использования загрязниться. Поэтому никогда не возвращайте остатки продукта в исходную емкость. Компания Henkel Corporation не будет нести ответственности за качество продукта, который был загрязнен или хранился в условиях, отличающихся от вышеуказанных. Если Вам необходима дополнительная информация, просьба обращаться к Вашему местному Центру технического обслуживания (Technical Service Center) или представителю службы поддержки потребителей (Customer Service Representative).

Преобразование единиц измерения

(°C x 1,8) + 32 = °F

кВ/мм x 25,4 = В/мил

мм / 25,4 = дюймов

Н x 0,225 = фунт

Н/мм x 5,71 = фунт/дюйм (lb/in)

Н/мм² x 145 = psi

МПа x 145 = psi

Н·м x 8,851 = фунт·дюйм (lb·in)

Н·м x 0,738 = фунт·фут (lb·ft)

Н·мм x 0,142 = унций·дюйм (oz·in)

мПа·сек = сПз

Примечание:

Содержащиеся здесь данные представлены только для целей общего информирования потребителей и считаются вполне надежными. Однако мы не предполагаем своей ответственности за результаты, полученные другими, поскольку их методы и практические приемы находятся вне нашего контроля. Потребители должны сами нести ответственность за свои решения о пригодности тех или иных упомянутых здесь производственных методиках и принять все необходимые предосторожности для защиты имущества и людей от тех опасностей, которые могут быть связаны с их использованием. В свете вышесказанного компания Henkel Corporation специально указывает, что она не берет на себя гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая гарантии сохранения товарного вида или пригодности для какой-либо конкретной цели, в связи с продажей или использованием продуктов Henkel Corporation. Компания Henkel Corporation особо указывает, что не несет ответственности ни за какой случайный или косвенный ущерб, включая недополученную прибыль. Представленное здесь обсуждение различных процессов или составов не должно рассматриваться как основание для пренебрежения имеющимися в их отношении патентными правами третьих лиц или как лицензионное право в отношении каких-либо патентов самой компании Henkel Corporation, которые могут защищать рассматриваемые процессы или составы. Мы рекомендуем каждому потенциальному потребителю нашей продукции провести предварительные испытания предложенных вариантов, прежде чем планировать их регулярное использование, используя приводимые здесь данные лишь в качестве ориентира. Данный продукт может быть защищен одним или несколькими патентами Соединенных Штатов или других стран, а также патентными заявками.

Использование торговых марок

Если иное не оговорено особо, все торговые марки, указанные в данном документе, являются торговыми марками Henkel Corporation в США и во всем мире. Знак ® обозначает торговую марку, зарегистрированную в Патентном ведомстве США (US Patent and Trademark Office).

Ссылочный номер – 0.1.