ОПИСАНИЕ

Loctite 8031 – универсальная смазочно-охлаждающая жидкость (аэрозоль), облегчающая технологическую обработку. При ее использовании повышается скорость резания, улучшается качество готовой поверхности и увеличивается срок службы инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка – снижение износа при сверлении и других технологических процессах. Нанесение на нержавеющую сталь и алюминий. Продукт не следует использовать на поверхностях из титана и медных сплавов, если важен внешний вид детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Энергично потрясти перед использованием. Распылять на инструмент во время его работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло с противозадирными присадками |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-желтый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, при 25C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 1 |
| Вязкость, при 20C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562 | 46 |
| Точка вспышки, C NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | Не применяется |
| Вязкость базового масла, при 40C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105/DIN 51562 | 1 200 |
| Температура застывания базового масла, C NFT 60 105/DIN/ISO 3016 | -35 |
| Характеристики аэрозоля |  |
| Газ-вытеснитель | HFC фторхлорпроизводные углеводороды |
| Вес, % | 5 |
| Свойства |  |
| - Испытание под нагрузкой - 4 шара IP 239/NFE 48 617/ DIN 51 359-5 Испытание сварного шва, Н | 5 000 |